| 北京仪创时代科技有限公司作业文件 | 文件编号：Q/HNYB04.065：2011 |
| --- | --- |
| 土的收缩试验作业指导书 | 第1页共2页 |
|  | 第1版第0次修订 |
|  | 颁布日期：2011年月日 |
| 一、检验目的: 及时、公正地出具有效检验数据，以维护国家、集体和公民的利益。 二、检验项目: 本试验方法适用于原状土和击实黏质土。 三、检验评定依据: JTG E40-2007《公路土工试验规程》 四、仪器设备 1.收缩仪：多孔板直径约70㎜，厚约4㎜，孔的总面积应大于整个板面的50%以上；测板直径10㎜，厚约4㎜。 2.环刀：直径61.8㎜，高20㎜。 3.卡尺：0.05㎜×12.5㎜； 4.千分表：最小分度值0.001㎜。 5.其他：推土块、凡士林、干燥缸和蜡封工具等。 五、试验步骤 1.压样法制备试样 按试件所要求的干质量、含水率，按规程T0102-2007中4.2制备湿土样，并称制备好的湿土样质量，准确至0.1g。 将湿土倒入压模内，拂平土样表面，以静压力将土压至一定高度，用推土器将土样推出。 将试验用的切土直径的土柱，然后将环刀内壁涂一薄层凡士林，刀口向下，放在试件上，用切土刀将试件削成略大于环刀直径的土柱。然后将环刀垂直向下压，边压边削，至土样伸出环刀上部为止，削平环刀两端，擦净环刀外壁，称环土合质量，准确至0.1g，并测定环刀两端所削下土样的含水率。 试件制备应尽量迅速，以免水分蒸发。 试件制备的数量视试验需要而定，一般应多制备1～2组备用，同一组试件或平行试件的密度、含水率与制备标准之差值，应分别在±0.1g/㎝3或2%范围之内。 2.原状土试件制备程序 按土样上下层次小心开启原状土包装皮，将土样取出放正，整平两端，在环刀内壁涂一薄层凡士林，刀口向下，放在土样上，无特殊要求时，切土方向应与天然土层层面垂直。然后将环刀垂直向下压，边压边削，至土样伸出环刀上部为止，削平环刀两端，擦净环刀外壁，称环土合质量，准确至0.1g，并测定环刀两端所削下土样的含水率。试件与环刀密合，否则应重取。 切削过程中，应细心观察并记录试件的层次、气味、颜色，有无杂质，土质是否均匀，有无裂缝等。如连续切取数个试样，应使含水率不发生变化。 视试件本身及工程要求，决定试件是否进行饱和；如不立即进行试验或饱和时，则将试件暂存于保湿器内。 切取试件后，剩余的原状土样用蜡纸包好置于保湿器内，以备补做试验之用。切削的余土做物理性试验。不行试验或同一组试件密度差值不大于±0.1g/㎝3，含水率差值不大于2%。 |  |

| 湖南亚柏技术管理咨询有限公司作业文件 | 文件编号： |
| --- | --- |
| 土的收缩试验作业指导书 | 第2页共2页 |
|  | 第1版第0次修订 |
|  | 颁布日期：2011年月日 |
| 冻土制备原状土样时，应保持原土样温度，保持土样的结构和含水率不变。 4.将试样推出环刀置于多孔板上，称试样和多孔板的质量，准确至0.1g。 5.装好百分表，记下初读数。 6.在室温不得高于30℃条件下进行收缩试验，根据试样含水率及收缩速度，每隔1～4h测记百分表读数，并称整套装置和试样质量，准确至0.1g，2d后，每隔6～24h测记百分表读数并称质量，至两次百分表读数基本不变。称质量时应保持百分表读数不变。在收缩曲线的Ⅰ阶段内，应取得不少于4个数据。 7. 试验结束，取出试样，并在105～110℃下烘干。称干土质量，准确至0.1g。 8.按T 0109-1993蜡封法测定烘干试样体积。 六、试验结果 1.按下式计算起始和收缩过程的含水率： ω=mtms−1×100 式中：ω—起始或某时刻的含水率（%），计算至0.1； mt—某时刻称得的试样质量（g）； ms—干土质量（g）。 2.按下式计算线缩率： esl=Rt−RoHo×100 式中：esL—线缩率（%），计算至0.01； Ho—试样原高度（㎜）； Ro—百分表初读数（㎜）； Rt—收缩过程中某时刻百分表读数（㎜）。 3.体缩率按下式计算： es=Vo−V1Vo×100 式中：es—体缩率（%），计算至0.1； Vo—试样原体积（环刀容积）（㎝3）； V1—试样烘干后的体积（㎝3）。 七、试验报告 1.土的鉴别分类和代号。 2.土的体缩率es（%）。 3.土的线缩率esl（%）。 4.土的缩限ω′s（%）。 |  |